| №№ | Бренд / Типоразмер | Заявленная ёмкость | Ёмкость / Сопротивление 1 | Ёмкость / Сопротивление 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GP/АА | 1800 | 8 / 2237 | 40 / 1736 |
| 2 |  |  | 33 / 969 | 359 / 1058 |
| 3 |  | 1300 | 301 /276 | 950 / 263 |
| 4 |  | 1800 | 271 / 1017 | 422 / 1502 |
| 5 |  |  | 214 / 1585 | 348 / 1155 |
| 6 |  |  | 288 / 1480 | 430 / 1163 |
| 7 |  | 2000 | 780 / 1000 | 709 / 540 |
| 8 |  | 1800 | 243 / 2518 | 409 / 1184 |
| 9 |  | 2700 | 797 / 926 | 832 / 811 |
| 10 |  |  | 1378 / 968 | 1150 / 1183 |
| 11 |  |  | 883 / 4209 | 1254 / 1190 |
| 12 | Philips | 2100 | 1291 / 553 | 1385 / 769 |
| 12а | GP/АА | 2700 | 9 / 991 | 127 / 529 |
| 13 |  | 1800 | 18 / 3553 | 281 / 254 |
| 14 | MP/АА | 3000 | 1353 / 228 | 1894 / 231 |
| 15 |  |  | 1511 / 159 | 1731 / 175 |
| 16 |  |  | 1543 / 206 | 1616 / 209 |
| 17 |  |  | 1336 / 234 | 1407 / 170 |
| 18 | GP/АА | 2700 | 1085 / 1547 | 1108 / 1243 |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 | Energizer/ААА | 1000 | 587 / 444 | 784 / 292 |
| 21 |  |  | 383 / 4088 | 332 / 3991 |
| 22 |  |  | 732 / 125 | 805 / 137 |
| 23 |  |  | 787 / 148 | 789 / 176 |
| 24 |  |  | 618 / 1445 | 484 / 1002 |
| 25 |  |  | 661 / 829 | 876 / 729 |
| 26 | Rechargeable/ААА | 600 | 502 / 63 | 500 / 77 |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 | Eneloop pro/ААА | 930 | 871 / 73 |  |
| 29 |  |  | 781 / 64 |  |
| 30 | BTY/ААА | 1000 | 61 / 280 | 120 / 257 |
| 31 |  |  | 40 / 215 | 88 / 239 |
| 32 |  |  | 88 / 249 | 44 / 246 |
| 33 |  |  | 64 / 371 | 64 / 239 |
| 34 |  |  | 86 / 211 | 124 / 200 |
| 35 |  |  | 82 / 46 | 113 / 223 |
| 36 |  |  | 54 / 246 | 92 / 228 |
| 37 |  |  | 59 / 298 | 123 / 210 |